                      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
                               «ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ»
ΕΙΔΟΣ Α.  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 
ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ Α3 ΠΑΚ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 29,7Χ42 ΕΚ.  ΚΑΘΕ ΠΑΚΕΤΟ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 500 ΦΥΛΛΑ . ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ. ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΛΤΟΥ 100% ΜΕ ΑΝΟΧΗ - 5%. ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΕ ΤΕΦΡΑ 15% ΜΕΓΙΣΤΟ, ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΥΓΡΑΣΙΑ 4,7+_ 0,9% ΜΑΖΑ 80g/m2 +_ 4% ,  ΠΑΧΟΣ 100+_ 10 mm, ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΧΝΟΥΔΙΑΣΜΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ 1,2m/s. ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΕΣ ΚΑΙ 2,4 m/s ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ. ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 85% . ΛΕΥΚΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ  85% . Η ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ Η ΛΕΥΚΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑ Α4 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑ Α3 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ.

ΕΙΔΟΣ Β. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4

ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α4 ΠΑΚ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 21Χ29,7 ΕΚ. ΚΑΘΕ ΠΑΚΕΤΟ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 500 ΦΥΛΛΑ . ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ. ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΛΤΟΥ 100% ΜΕ ΑΝΟΧΗ - 5%. ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΕ ΤΕΦΡΑ 15% ΜΕΓΙΣΤΟ , ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΥΓΡΑΣΙΑ 4,7+_ 0,9% ΜΑΖΑ 80g/m2 +_ 4% , ΠΑΧΟΣ 100+_10mm, ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΧΝΟΥΔΙΑΣΜΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ 1,2m/s. ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΕΣ ΚΑΙ 2,4 m/s ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ. ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 85% . ΛΕΥΚΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ  85% . Η ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ Η ΛΕΥΚΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑ Α4 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑ Α3 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ.
